Bewegungsfugen (10 mm breit) ausbilden

Ausführung bis maximal Belastungsklasse 1,8 nach RStO

Voraussetzung:

Die Fugen müssen sauber, trocken und frei von losen Bestandteilen, Mörtelresten, Staub, Fett, Schmutz und dergleichen sein. Saugende Untergründe mit vdw 381 PolyPrimer P für saugende Untergründe oder vdw 381 PolyPrimer G für nicht saugende Untergründe  grundieren.

Untere Fugenausbildung

vdw 884 FugenBand 10 x 100 mm als Fugenfüllstreifen in den Bewegungsfugen nach Fugenplan innerhalb der Pflaster- oder Plattenfläche und in den Randfugen zu angrenzenden Einbauten und Einfassungen in der Höhe der gebundenen Oberbauschichten und ≥ 10 mm unterhalb der Pflaster- oder Plattenoberfläche einbauen.

Obere Fugenausbildung

Fugenverschluss mit elastischer Fugenvergussmasse entsprechend TL Fug-StB. Der Einbau erfolgt nach den Richtlinien der ZTV Fug-StB.

gießfähig: vdw 380 PolyfugenFlex

alternativ

spritzfähig: vdw 385 PolyfugenFlex

Materialkennwerte:

Untere Fugenausbildung - FugenBand 10 x 100 mm

Material: geschlossenzelliger PE-Schaumstoff, physikalisch vernetzt

Rohdichte: mind. 60 kg/m²

Komprimierbar: bis mindestens 60% der Dicke

Dauerhaft rückstellfähig mit Verformungstest < 5% nach ISO 1856-1

Stauchhärte nach ISO-3386-1: bei Stauchung von 40% = 200 kPa +/- 10 kPa

Frost- und Tausalzbeständig

Wasseraufnahme: < 1 Vol% nach ISO62

Obere Fugenausbildung – Elastische Fugenvergussmasse

Shore A Härte: gießfähig: ca. 10; spritzfähig: ca.15

Rückstellvermögen: > 90%

Dehnspannungswert E 140: gießfähig: ca. 0,25 N/mm²; spritzfähig: ca. 0,3 N/mm²

Maximale zulässige Verformung: 35%

Untere Fugenfüllung: Angebotes Material: '.........'

Obere Fugenfüllung: Angebotes Material: '.........'