Bewegungsfugen (10 mm breit) ausbilden

vdw 884 FugenBand 10 x 100 mm als Fugenfüllstreifen in den Bewegungsfugen nach Fugenplan innerhalb der Pflaster- oder Plattenfläche und in den Randfugen zu angrenzenden Einbauten und Einfassungen in der Höhe der gebundenen Oberbauschichten einbauen.

Variante A): vdw 884 FugenBand 10 x 100 mm über das Niveau der Pflaster- oder Plattenfläche zum Schutz der angrenzenden Bauteile gegen Verschmutzung einbauen. Nach Fertigstellung der Verfugungsarbeiten das FugenBand auf Höhe der Pflaster- oder Plattenfläche mit einem Cuttermesser bündig abschneiden.

Variante B): vdw 884 FugenBand 10 x 100 mm über das Niveau der Pflasterfläche zum Schutz der angrenzenden Bauteile gegen Verschmutzung einbauen. Nach Fertigstellung der Verfugungsarbeiten das FugenBand ≥ 10 mm unterhalb der Pflaster- oder Plattenfläche mit einem Cuttermesser abschneiden. 							                                                Anschließend erfolgt ein elastischer Fugenverschluss mit vdw 885 – FugenFlex compact.

Optional kann die frisch abgezogene Oberfläche der elastischen Fuge mit vdw 886 – Abstreusand abgestreut werden.

Materialkennwerte:

FugenBand 10 x 100 mm

Material: geschlossenzelliger PE-Schaumstoff, physikalisch vernetzt

Rohdichte: mind. 60 kg/m²

Komprimierbar: bis mindestens 60% der Dicke

Dauerhaft rückstellfähig mit Verformungstest < 5% nach ISO 1856-1

Stauchhärte nach ISO-3386-1: bei Stauchung von 40% = 200 kPa +/- 10 kPa

Frost- und Tausalzbeständig

Wasseraufnahme: < 1 Vol% nach ISO62

Elastischer Dichtstoff

Shore A Härte: ca. 25

Rückstellvermögen: > 90%

Bruchdehnung: 320%

E-Modul: 0,3 MPa

Zugfestigkeit: 0,6 MPa

Angebotenes Material: '.........'